FORMULASI GEL ANTIOKSIDAN KITOSAN DENGAN

MENGGUNAKAN BASIS AQUPEC 505 HV

Nasrul Wathoni, Boesro Soebagio, Ayu Meiza Rachim.

Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran-Jatinangor

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk membuat sediaan gel dari kitosan yang berkhasiat sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidan kitosan secara in vitro menggunakan metode DPPH. Hasil pengujian menunjukan IC50 kitosan sebesar 0,0044 %. Formulasi gel dibuat dengan menggunakan basis aqupec 505 HV 1 %. Kemudian diamati stabilitas gel yang meliputi perubahan konsistensi, warna, bau, pH dan viskositas selama 56 hari penyimpanan juga dilakukan penguji keamanan gel. Hasil penelitian menunjukan bahwa semua gel kitosan stabil dalam aspek konsistensi, warna dan bau. Gel mengalami penurunan pH namun masih berada dalam rentang persyaratan pH gel untuk kulit. Viskositas gel formula 1 dan 2 (formula tanpa kitosan dan formula dengan kitosan 0,01 %) stabil, sedangkan gel formula 3 dan 4 (formula dengan kitosan 0,02 % dan 0,03 %) mengalami penurunan viskositas. Gel yang dibuat aman digunakan.

Kata kunci: antioksidan, kitosan, Aqupec 505

## ABSTRACT

# Research of gel formulation from chitosan that have an antioxidant effect has been studied. Antioxidant activity of chitosan The result showed that the chitosan have IC50 0,0044 %. Gels were formulated by using aqupec 505 HV 1 %. Then the stability of the gel which consist of consistency, colour, odor, pH and viscosity during 56 days was determined. The safety of gels was also determined. The results showed that the consistency, colour and odor of all gel was stable. All of the gel showed a slight decrease in pH during the store time but still followed the condition of pH of skin. The viscosity of gel formula 1 and 2 (formula that contains no chitosan and 0,01% chitosan) were stable, but gel formula 3 and 4 (formula that contains 0,02 % and 0,03 %) decrease. Gels were safe to used.

Keywords: antioxidant, chitosan, aqupec 505

PENDAHULUAN

Antioksidan atau peredam radikal bebas adalah suatu senyawa yang dapat melindungi sistem biologis terhadap efek yang merusak dari suatu proses atau reaksi yang dapat menyebabkan oksidasi berlebih (Krinsky, 1992). Antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat menghambat oksigen reaktif dan radikal bebas dalam tubuh. Senyawa antioksidan ini akan menyerahkan satu atau lebih elektron  kepada radikal bebas sehingga menjadi bentuk molekul yang normal kembali dan menghentikan berbagai kerusakan yang ditimbulkan (Dalimartha dan Soedibyo,1999).

Perhatian terhadap radikal bebas dan antioksidan semakin meningkat serta penemuan sumber–sumber baru senyawa antioksidan yang potensial semakin diusahakan. Hal ini disebabkan radikal bebas dapat menimbulkan kerusakan – kerusakan. Radikal bebas merupakan molekul yang relatif  stabil, memiliki elektron yang tidak berpasangan di orbital luarnya sehingga bersifat reaktif dalam mencari pasangan elektron. Jika terbentuk dalam tubuh, akan terjadi reaksi berantai dan menghasilkan radikal bebas baru yang jumlahnya akan bertambah(Inayah,2006).

Sasaran utama radikal bebas adalah asam – asam lemak jenuh yang merupakan komponen utama membran sel dan organel – organel sel. Radikal bebas yang berlebihan menyebabkan antioksidan seluler tidak dapat menetralkanya sehingga berakibat pada kerusakan sel, dan mendasari timbulnya berbagai macam penyakit; seperti kanker, penyakit jantung, koroner, rematik, artitis, katarak, dan ikut berperan terhadap proses penuaan dini (Wijaya, 1996).

Berdasarkan perolehanya dikenal dua macam antioksidan, yaitu antioksidan alami dan antioksidan buatan (sintetik), salah satu senyawa sintetik yang berkhasiat sebagai antioksidan adalah kitosan. Kitosan adalah turunan kitin yang diisolasi dari kulit udang, rajungan, kepiting, dan kulit serangga lainnya. Kitosan merupakan kopolimer alam berbentuk lembaran tipis, tidak berbau, berwarna putih (Rismana,2004).

Sumber utama pembuatan serbuk kitosan adalah kitin, nama kitin (chitin) berasal dari bahasa Yunani yang artinya  jubah atau amplop, kitin diisolasi dari eksoskleton berbagai crustacean, terutama kepiting dan udang. Kitin merupakan komponen utama dari struktur tubuh hewan golongan Crustacea, Antropoda, Annelida, Mollusca dan Nematoda (Neely, 1969).

Secara struktur kimia, kitosan adalah kitin yang telah mengalami deasetilasi (kehilangan gugus asetil), Adanya gugus amina ini menjadikan kitosan bermuatan parsial positif kuat. Hal ini menyebabkan kitosan dapat larut dalam larutan asam sampai netral. Selain itu, muatan positif tersebut menyebabkan kitosan dapat menarik molekul-molekul yang bermuatan parsial negatif seperti minyak, lemak, dan protein. (Ronaldo dkk,2006).

Kitosan dalam perkembangannya telah dimanfaatkan dalam bidang industri, pangan, farmasi dan pertanian, dan lain-lain, dalam berbagai bentuk dan tujuan, dalam bidang  farmasi, diantaranya sebagai obat luka, obat pelangsing tubuh, antibakteri, antitumor, antikolesterol, antioksidan, sebagai pengemulsi, dan dapat membentuk gel (Toharisman,2007).

Bentuk sediaan antioksidan topikal yang banyak terdapat dipasaran yaitu bentuk krim atau lotio, sedangkan bentuk gel jarang  dijumpai padahal bentuk gel mempunyai beberapa keuntungan diantaranya tidak lengket, tidak mengotori pakaian, gel mempunyai daya aliran tiksotropik dan pseudoplastik yaitu gel berbentuk padat apabila disimpan dan akan segera mencair bila dikocok, konsentrasi bahan pembentuk gel yang dibutuhkan hanya sedikit untuk membentuk massa gel yang baik, viskositas gel tidak mengalami perubahan yang berarti pada suhu penyimpanan (Lieberman,1989).

Gel merupakan sistem semipadat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan (Dirjen Badan POM RI, 1995).

Formulasi umum pembentuk gel mempunyai sifat sebagai hidrokoloid atau koloid pelindung yang mempunyai daya hidrasi yang cukup tinggi karena dapat mempertinggi viskositas pembawa kecuali itu membungkus partikel – partikel bahan yang terdispersi, mengurangi interaksi partikel- partikel tersebut sehingga mengurangi kecendrungan untuk menjadi satu atau mengendap. Gel dapat dibuat dari sejumlah bahan termasuk diantaranya tragakan, sodium alginate, dan bahan – bahan pembentuk gel yang lainnya termasuk derivate selulosa dan gelatin protein. Namun pada penelitian kali ini akan digunakan aqupec 505 HV sebagai basis gel. Aqupec memiliki karakteristik sebagai larutan netral yang larut dalam alkohol dan air, dapat mengembang dalam air, serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan viskositas dalam konsentrasi yang kecil. Sifat aqupec inilah yang dimanfaatkan oleh industri kosmestik untuk membentuk basis gel.

Alat

Alat yang lazim digunakan di laboratorium farmasi fisika dan laboratorium penelitian, pH meter Metrohm 744, Spektrofotometer UV-Visible (Specord 200 Analytik Jena ), dan Viskotester VT – 04 F Rion.,LTD.

Bahan

Kitosan diperoleh dari IPB Bogor, DPPH (Laboratorium Kimia Unpad), Aqupec HV 505, Trietanolamin, Gliserin, Metil Paraben, Aquades, Propilenglikol, Ethanol 95%

METODE PENELITIAN

Penetapan IC50 dari kitosan menggunakan DPPH dengan spektrofotometer

Dibuat larutan uji dalam berbagai konsentrasi dalam pelarut ethanol timbang 100 mg kitosan dan larutkan dalam 100 ml ethanol didapat larutan awal untuk pengenceran larutan uji

Pembuatan larutan DPPH

DPPH (4,0 mg) dilarutkan dalam ethanol sampai 100 ml sehingga didapat larutan 0,004% (40,0 bpj). Larutan dijaga pada suhu rendah, terlindung dari cahaya untuk segera digunakan.

Penetapan maksimum DPPH

Larutan DPPH (4,0 ml), ditambahkan ethanol 5 ml, dihomogenkan dan diamati absorbansinya pada 400 – 600 nm

Pengukuran absorbansi % inhibisi senyawa uji

Larutan uji (2 ml) dalam berbagai konsentrasi, ditambah larutan DPPH ( 4 ml ), dihomogenkan , didiamkan 30 menit dan dibaca absorbansinya pada maksimal yang didapat dari langkah diatas. Sebagai blanko digunakan larutan induk DPPH

Pengukuran IC50

Harga IC50 dihitung dari kurva regresi linier antara % inhibisi serapan dengan berbagai konsentrasi kiosan (larutan uji)

Pembuatan sediaan gel dari kitosan

Tabel 3.1 Formula gel dari kitosan

| Bahan | Formula 1 | Formula 2 | Formula 3 | Formula 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aqupec HV 505 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| TEA | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Gliserin | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Propilenglikol | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Kitosan | - | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
| Metil paraben | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Alkohol 70% | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Aquadest ad | 100 | 100 | 100 | 100 |

Cara pembuatan :

Aqupec dikembangkan dalam aquadest selama 1 jam, kemudian digerus sambil ditambah TEA sedikit demi sedikit sampai terbentuk massa gel. Lalu ditambah gliserin. Dan propilenglikol. Tambahkan metil paraben yang dilarutkan dengan ethanol sedikit demi sedikit hingga tercampur. Tambahkan basis gel sedikit  demi sedikit pada kitosan, gerus sampai homogen.

Pembuatan sediaan gel dari vitamin C

Tabel 3.2 Formula gel dari vitamin C

| Bahan | Formula 1 | Formula 2 | Formula 3 | Formula 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aqupec HV 505 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| TEA | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Gliserin | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Propilenglikol | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Vitamin C | - | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
| Metil paraben | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Alkohol 70% | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Aquadest ad | 100 | 100 | 100 | 100 |

Cara pembuatan :

Aqupec dikembangkan dalam aquadest selama 1 jam, kemudian digerus sambil ditambah TEA sedikit demi sedikit sampai terbentuk massa gel. Lalu tambahkan gliserin. Dan propilenglikol. Tambahkan metil paraben yang dilarutkan dengan ethanol sedikit demi sedikit hingga tercampur. Tambahkan basis gel sedikit  demi sedikit pada vitamin C, gerus sampai homogen.

Pengujian efektifitas antioksidan sediaan gel yang mengandung  kitosan

Pengujian dilakukan dengan cara melihat absorbansi secara spektrofotometri UV – visible pada sediaan gel yang baru dibuat. Sediaan gel dilarutkan dalam air sampai larut kemudian tambahkan ethanol umtuk pengkodisian lalu dicampur dengan larutan DPPH dalam ethanol, kemudian absorbansi dibaca dinolkan terhadap blanko gel yang dilarutkan dalam campuran air dan ethanol.

Pengujian stabilitas

Pengukuran secara organoletik

Analisis organoleptik dilakukan dengan mengamati perubahan – perubahan bentuk, warna, dan bau dari sediaan dengan kitosan dan sediaan standar selama waktu penyimpanan, pengamatan perubahan – perubahan bentuk, warna dan bau tersebut dilakukan pada hari ke 1, 3, 7 dan selanjutnya setiap minggu sampai hari ke 56 penyimpanan.

Pengukuran pH

Pengukuran pH dilakukan dengan cara mencelupkan pH meter ke dalam sediaan gel dengan kitosan dan sediaan gel standar yang diencerkan terlebih dahulu, pH sediaan akan tertera pada monitor pengukuran dilakukan pada hari ke 1, 3, 7 dan selanjutnya setiap minggu sampai hari ke 56 penyimpanan.

Pengukuran viskositas

Sediaan dengan kitosan dan sediaan gel standar diukur viskositasnya dengan menggunakan viscometer dengan spindle yang cocok ( spindel nomor 2 ). Pengukuran dilakukan 3 kali untuk masing – masing sediaan gel pada hari ke 1, 3, 7 dan selanjutnya setiap minggu sampai hari ke 56 penyimpanan.

Uji keamanan

Pengujian keamanan sediaan dilakukan dengan uji iritasi terhadap 10 orang sukarelawan. Teknik yang digunakan adalah uji temple terbuka, yang dilakukan dengan cara mengoleskan formula pada punggung tangan kanan sukarelawan seluas 2,5 cm2 dan punggung tangan kiri diolesi dengan formulasi gel standar. Uji keamanan dilakukan pada tempat yang sama selama 3 hari berturut – turut setelah pembuatan dan pada hari terakhir penyimpanan untuk masing – masing sediaan. Gejala yang timbul diamati, kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil olesan pada punggung tangan kiri.

Iritasi primer : reaksi kulit sesaat setelah pelekatan diberi tanda +

Iritasi sekunder : reaksi ini timbul beberapa jam setelah penyentuhan diberi tanda ++

Analisis data dari pengujian stabilitas sediaan

Analisis secara statistik terhadap hasil pengukuran pH dan viskositas selama 56 hari penyimpanan menggunakan desain blok lengkap acak subsampling

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Sifat serbuk kitosan

Pemeriksaan serbuk kitosan meliputi pemeriksaan

organoleptis dan analisis FTIR pemeriksaan organoleptis :

Bentuk : serbuk

Warna  : putih

Bau      : khas kitosan

Rasa     : tidak ada rasa

Sebelum digunakan, kitosan dianalisis untuk memperoleh informasi karakteristik kitosan yang kemudian dibandingkan dengan kitosan komersil. Hasil perbandingan karakteristik kitosan yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Karakteristik Kitosan

| Sifat | Parameter |
| --- | --- |
|  | Kitosan komersil | Kitosan uji |
| Kadar air (%) Kadar abu (%) Total Nitrogen (%) Derajat Deasetilasi Viskositas Rendah Sedang Tinggi Paling tinggi Ukuran partikel | < 10 % < 2 % < 5 % > 70 % < 200 200 – 799 800 – 2000 > 2000 Butiran - bubuk | 13,88 % 2,34 % 5,13 % 69 % 210 |

Sumber : Protan Laboratories Inc

Hasil Penetapan IC50 dari Kitosan Dengan Metode DPPH

Penetapan λ maksimum DPPH

DPPH adalah senyawa radikal bebas berwarna ungu. Apabila DPPH direaksikan dengan senyawa peredam radikal bebas, intensitas warna ungu akan berkurang dan bila senyawa peredam radikal bebas yang bereaksi dalam jumlah besar, maka DPPH dapat berubah menjadi warna kuning. Perubahan warna ini dapat diukur pada spektrofotometri pada λ 520 nm. Dari pengukuran absorbansi DPPH diketahui λ maksimum berada pada 520 nm. Dalam penelitian ini metode analisisnya dilakukan dengan cara pengamatan tiga panjang gelombang dimana salah satunya merupakan panjang maksimum dari DPPH. Panjang gelombang yang diamati adalah 500 nm, 520 nm, 540 nm. Tujuan menggunakan tiga panjang gelombang ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan yang terjadi sebagai akibat spectrum yang saling tumpang tindih dan mengganggu pengamatan serapan DPPH dan panjang gelombang yang sama. Absorbansi kitosan yang telah direaksikan dengan DPPH diamati pada ketiga panjang gelombang yaitu 500 nm, 520 nm, 540 nm, demikian pula pada pengamatan absorbansi vitamin C yang direaksikan dengan DPPH juga diamati pada ketiga panjang gelombang tersebut. Perhitungan % inhibisi kitosan

Dari pengukuran dengan spektrofotometer didapat absorbansi kitosan dalam lima variasi konsentrasi. Dari data absorbansi yang didapat kemudian dihitung % inhibisi kitosan terhadap radikal bebas DPPH. Data absorban dan % inhibisi dari beberapa konsentrasi kitosan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Absorbansi dan % inhibisi dari

beberapa konsentrasi kitosan

| Konsentrasi Lar.uji (%) | Ahitung | %inhibisi |
| --- | --- | --- |
| DPPH 100 75 50 25 12,5 | 0,1064 0,0258 0,0304 0,0441 0,0699 0,0723 | 75,752 71,428 58,553 34,305 32,048 |

Keterangan : A500 = absorban pada 500nm

A520 = absorban pada 520nm

A540 = absorban pada 540nm

Dari data pada tabel 4.2 dapat dibuat kurva regresi linier antara % inhibisi dengan konsentrasi kitosan, yaitu dengan memasukkan konsentrasi sebagai x dan % inhibisi sebagai y maka diperoleh persamaan regresinya y = 0,5529x + 25,389

Gambar 4.2 kurva regresi linier untuk penetapan IC50 kitosan

Pengujian aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kitosan semakin meningkat aktivitas antioksidannya

penetapan IC50

Dengan menggunakan persamaan regresi linier yang menyatakan hubungan konsentrasi kitosan sebagai sumbu x dengan aktivitas penangkapan radikal bebas sebagai sumbu y, maka didapat IC50 = 0,0044 % ( 0,0044 kitosan dalam 100 ml etanol)

4.5 Hasil Penetapan IC50 dari Vitamin C Dengan Metode DPPH

:Tabel 4.3 Hasil Absorbansi dan % Inhibisi dari

Beberapa Konsentrasi Vitamin C

| Konsentrasi Lar.uji (%) | Ahitung | % inhibisi |
| --- | --- | --- |
| DPPH 8 x 10 5 x 10 3 x 10 2 x 10 1 x 10 | 0,1064 0,0559 0,0747 0,0859 0,0954 0,1025 | 47,36 29,66 19,11 10,17 3,48 |

Keterangan :       A500 = absorban pada 500nm

A520 = absorban pada 520nm

A540 = absorban pada 540nm

Dari data pada tabel di atas dapat dibuat kurva rehresi linier antara % inhibisi denagn konsentrasi vitamin C, yaitu dengan memasukkan konsentrasi sebagai x dan % inhibisi sebagai y maka diperoleh persamaan regresinya y = 6,2067x + 1,6294

Gambar 4.3 kurva regresi linier untuk penetapan IC50 vitamin C

Dengan menggunakan persamaan regresi, maka didapat IC50 vitamin C = 8,32 x 10-4 %.	Dari hasil perhitungan IC50 kitosan dan IC50 vitamin C dapat iketahui perbandingan potensi keduanya. Perbandingan IC50 kitosan dan IC50 vitamin C adalah 1 : 8 x 10-3 ( IC50 kitosan  kali vitamin C )

4.6 Hasil Pembuatan Sediaan Gel Antioksidan

Tabel 4.4 Hasil Pembuatan Sediaan Gel Antioksidan

| Formula | Warna | Bau | Bentuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Bening Bening Bening keruh Bening keruh | Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau | Kental Kental Kental Kental |

Keterangan : 	1 : formula tanpa kitosan

2 : formula dengan kitosan 0,01 %

3 : formula dengan kitosan 0,02 %

4 : formula dengan kitosan 0,03 %

Gel tanpa penambahan kitosan berwarna bening sedangkan dengan penambahan kitosan dihasilkan sediaan gel berwarna bening sampai bening keruh karena kitosan yang ditambahkan pada gel berwarna putih. Intensitas warna gel bertambah dengan meningkatnya konsentrasi kitosan yang ditambahkan.

Hasil Pengujian Efektifitas Sediaan Gel

Tabel 4.5 Data absorbansi hitung dan inhibisi

dari sediaan gel terhadap DPPH

| Formula (F) | A Hitung | % inhibisi |
| --- | --- | --- |
| DPPH F2 F3 F4 F6 F7 F8 | 0,0996 0,0343 0,0363 0,0359 0,0340 0,0299 0,0308 | 65,56 69,86 63,96 65,86 69,93 69,08 |

Keterangan :   	F2 : formula dengan kitosan 0,01 %

F3 : formula dengan kitosan 0,02 %

F4 : formula dengan kitosan 0,03 %

F6 : formula dengan vitamin C 0,01 %

F7 : formula dengan vitamin C 0,02 %

F8 : formula dengan vitamin C 0,03 %

Setelah dibuat gel, dilakukan uji aktivitas antiokidan untuk melihat apakah kitosan masih memiliki aktiitas dibandingkan dengan Vitamin C. Dapat diihat dari data diatas pada tabel diperoleh bahwa formula gel antioksidan dari formulasi gel kitosan  ( F1,F2,F3) dan formulasi gel vitamin C (F6, F7, F8) tidak terlalu memiliki perbedaan persen inhibisi yang besar namun pada formulasi gel vitamin C memiliki persen inhibisi yang sedikit lebih besar dibanding dengan formulasi gel kitosan pada konsentrasi yang sama. Disimpulkan bahwa kitosan masih memiliki aktivitas antioksidan dalam sediaan gel walaupun dapat terlihat inhibisi pada fomula vitamin C yang lebih baik daripada formula kitosan aktivitas vitamin C didalam sediaan gel lebih baik dibanding dengan kitosan dengan konsentrasi yang sama. Dalam sediaan gel kitosan terjadi penurunan inhibisi, hal ini disebabkan adanya faktor – faktor yang mempengaruhi penurunan kerja antioksidan kitosan dalam formulasi sediaan dan pengaruh dari cara penyimpanan.

Hasil Pengujian Stabilitas Sediaan Gel

Hasil Pengamatan Organoleptis

Tabel 4.6 Hasil Pengamatan Perubahan Bentuk, Warna, dan Bau Sediaan Gel

| Pengamatan | Formula | Waktu Penyimpanan (hari) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
| Bentuk | 1 2 3 4 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Warna | 1 2 3 4 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Bau | 1 2 3 4 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |

Keterangan : 	1 : formula tanpa kitosan

2 : formula dengan kitosan 0,01 %

3 : formula dengan kitosan 0,02 %

4 : formula dengan kitosan 0,03 %

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa gel antioksidan tanpa ataupun dengan penambahan kitosan 0,01% 0,02% dan 0,03% tidak mengalami perubahan bentuk, warna maupun bau. Artinya bahwa sediaan gel yang dibuat stabil secara fisik

Hasil Pengukuran pH

Tabel 4.7 Hasil Pengukuran pH Sediaan Gel Selama Penyimpanan

| Formula | Lama Penyimpanan (hari) |
| --- | --- |
|  | 1 | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
| 1 2 3 4 | 7,50 7,40 7,39 7,38 | 7,47 7,40 7,38 7,37 | 7,47 7,39 7,39 7,34 | 7,46 7,37 7,36 7,30 | 7,44 7,32 7,30 7,28 | 7,39 7,30 7,29 7,28 | 7,36 7,28 7,25 7,22 | 7,31 7,26 7,23 7,22 | 7,30 7,23 7,22 7,20 | 7,20 7,24 7,21 7,20 |

Keterangan : 	1 : formula tanpa kitosan

2 : formula dengan kitosan 0,01 %

3 : formula dengan kitosan 0,02 %

4 : formula dengan kitosan 0,03 %

Gambar 4.7 Kurva hubungan lama penyimpanan terhadap pH gel.

Dari lampiran 10 dan tabel 4.7 di atas, setelah dilakukan perhitungan secara statitik dengan desain acak sempurna dengan model tetap diperoleh dengan taraf signifikan α = 0,05 Hipotesis nol (Ho) ditolak untuk semua formula gel yang dibuat. Ini berarti bahwa terdapat perbedaan pengaruh lama penyimpanan gel terhadap nilai pH gel.

Untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan efek yang lebi terinci pada setiap kelompok perlakuan maka dilakukan uji rentang Newman Keuls. Berdasarkan analisis uji Newman- Keuls diketahui bahwa formula 1, tidak terdapat perbedaan pH yang signifikan pada penyimpanan selama 3 minggu, terjadi perubahan pH saat penyimpanan memasuki minggu ke-4. pH antara minggu ke-4 sampai minggu ke-8 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada formula 2 dan 3 pH gel stabil selama 2 minggu. Memasuki minggu ke-3 pH menglami perubahan yang signifikan. pH pada minggu ke-3 sampai ke-8 tidak berbeda nyata. Pada formula 4 tidak terdapat perbedaan pH yang nyata selama 3 hari penyimpanan. Tetapi kemudian terjadi perubahan pH, pH kembali stabil pada penyimpanan minggu ke-5 sampai minggu ke-8.

Secara umum pH gel menurun dengan bertambahnya waktu penyimpanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa basis gel sendiri mengalami penguraian yang menyebabkan penurunan pH. Penurunan pH tidak drastis, hanya turun sekitar 0,01-0,06/minggu. pH gel selama 56 hari penyimpanan adalah antara. pH tersebut masih sesuai dengan persyaratan pH gel untuk kulit yaitu 5,0-10,0.

Hasil Pengukuran Viskositas

Tabel 4.8 Hasil Pengukuran Viskositas Sediaan Gel Selama Penyimpanan

| Formula | Lama Penyimpanan (hari) |
| --- | --- |
|  | 1 | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
| 1 2 3 4 | 277 277 280 290 | 277 277 280 290 | 277 273 280 280 | 273 273 280 280 | 273 273 280 277 | 273 270 280 277 | 270 270 277 270 | 270 270 277 270 | 267 270 273 267 | 267 270 270 267 |

Keterangan : 	1 : formula tanpa kitosan

2 : formula dengan kitosan 0,01 %

3 : formula dengan kitosan 0,02 %

4 : formula dengan kitosan 0,03 %

Gambar 4.8 Kurva hubungan lama penyimpanan terhadap viskositas gel.

Dari lampiran 11 dan tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa viskositas gel blanko dan gel dengan penambahan berbagai konsentrasi kitosan cenderung memiliki nilai yang stabil. Perhitungan statistika dengan desain acak sempurna untuk pengukuran viskositas gel menunjukkan bahwa dengan taraf  signifikan α = 0,05  hipotesi nol (Ho) diterima untuk formula 1 dan 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh lama penyimpanan terhadap viskositas gel formula 1 dan 2.

Pada formula 3 dan 4 Ho ditolak berarti terdapat perbedaan pengaruh lama penyimpanan terhadap viskositas gel. Untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan efek yang lebih terinci pada setiap kelompok perlakuan maka dilakukan uji rentang Newman-Keuls. Berdasarkan analisis uji Newman-Keuls diketahui bahwa pada formula 3, viskositas gel stabil selama penyimpanan 7 minggu. Viskositas mengalami perubahan yang nyata pada minggu ke-8. pada gel formula 4, viskositas stabil selama 2 minggu. Terjadi perbedaan viskositas antara minggu ke-2 dan minggu ke-3 namun antara minggu ke-3 sampai minggu ke-6 viskositas kembali stabil. Viskositas pada minggu ke-7 sama dengan minggu ke-8.

Viskositas gel mengalami penurunan dengan bertambahnya waktu penyimpanan. Penurunan pH dapat disebsbkan oleh kondisi lingkungan penyimpanan seperti cahaya dan kelembapan udara. Kemasan yang kurang kedap dapat menyebabkan gel menyerap uap air dari luar, sehingga menambah volume air dalam gel. Viskositas meningkat dengan meningkatnya konsentrasi kitosan yang ditambahkan.

Hasil Pengujian Keamanan gel Antioksidan Kitosan

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Keamanan (Patch Test) Gel Antioksidan dari Kitosan Konsentrasi Tertinggi

| No | Sukarelawan | Reaksi pada Kulit |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | A B C D E F G H I J | _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Pada uji keamanan digunakan metode patch test. Pengujian dilakukan terhadap 10 orang sukarelawan. Gel yang diuji adalah gel dengan konsentrasi tertinggi. Karena apabila dengan konsentrasi tinggi sukarelawan tidak mengalami iritasi kulit setelah pemakaian gel maka diasumsikan dengan memakai gel dengan konsentrasi lebih kecil juga akan aman atau tidak terjadi reaksi iritasi. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa gel antioksidan kitosan aman

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Dari hasil pengujian analisis kitosan yang telah dilakukan  didapat hasil kadar air kitosan 13,88%, kadar abu kitosan sebesar 2,34%, total nitrogen kitosan sebesar 5,13%, derajat deasetilasi sebesar 69%, dan viskositas sedang sebesar 210.

- Kitosan memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 0,0044% sedangkan vitamin C yang digunakan sebagai standar memiliki nilai IC50 sebesar 8,32 x 10-4 %.

- Perbandingan IC50 kitosan dan IC50 vitamin C adalah 1 : 8 x 10-3 ( IC50 kitosan  kali vitamin C ).

- Semua formula gel yang dibuat stabil secara organoleptis meliputi konsistensi, warna dan bau. pH gel mengalami perubahan selama penyimpanan tetapi masih dalam rentang persyaratan pH gel untuk kulit. Viskositas gel pada formula 1 dan 2 (formula tanpa kitosan dan formula dengan kitosan 0,01%) stabil, sedangkan pada formula 3 dan 4 (formula dengan kitosan 0,02 % dan 0,03%) terjadi perubahan viskositas.

- Sediaan gel antioksidan yang mengandung kitosan merupakan sediaan yang relatif stabil dan aman digunakan.

SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dilakukan formulasi gel kitosan dengan bentuk sediaan dan khasiat yang berbeda. Evaluasi sediaan dilakukan dengan alat yang lebih memadai. Dicari konsentrasi dan kombinasi yang lain untuk pemakaian dengan aqupec 505 HV sebagai basis gel. Perlu dilakukan uji lebih lanjut mengenai pengujian stabilitas kimia pada sediaan gel untuk mengetahui kestabilan aktivitas antioksidan sediaan gel yang mengandung kitosan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansel, H.C. , 1989, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, Edisi IV, Diterjemahkan oleh Farida Ibrahim, UI – Press, Jakarta.

Austin, RP. 1976. Chitin as an extender and filter for tobacco. US Patent. No.            3.987.802. 26 oktober 1976.

Dalimartha,S dan Soedibyo, M.1999. Awet Muda dengan Tumbuhan Obat dan Diet Suplement. Trubus Agriwidya. Jakarta.

Lieberman, Rieger, M.M, and Banker .1989. Pharmaceutical Dosage Form : Disperse System vol 2. Marcel Dekker Inc. New York

Neely, M. 1969. Chitin and Its Derivates in Industrial. Gums Kelco Company :

California.

Richards, A. Glenn. 1951. The Integument of Arthropods – The Chemical Components and Their Properties, the Anatomy and Development, and the Permeability.  University if Minnesota Press, Minneapolis. Printed at The North Central Publishing Company, St. Paul.

Rismana, E. 2003. Serat Kitosan Mengikat Lemak. Pusat P2 Teknologi Farmasi : Jakarta.

Romimohtarto, K dab Sri Juwana. 2001. Biologi Laut - Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut. Penerbit Djambatan. Jakarta

Ronaldo,R dkk. 2006. Bio – Filter Nikotin Asap Rokok Dari Kitin – Kitosan. Laporan Penelitian. Bogor : FPIK IPB.

Rosita, N. 2005. Efektivitas kitosan dalam menurunkan kandungan timbal (Pb) pada kerang hijau (Mytilus viridis) dengan sistem resirkulasi sederhana. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bogor: IPB.

Sanford, PA dan Hucthing, GP. 1987. Chitosan and natural cationic biopolymer,            commercial application. Di dalam: Yalpani (ed). Industrial polisaccarides. Procceding symposium on the applications and modification of industrial polysaccarides. New York. 5-7 April 1987. New York: Elseiver Sci. Co. Inc.

Shahidi, F, Janak, KVA, You, JJ. 1999. Food Applications of chitin and chitosan.  Journal Food Science and Technology. 10: 37-51.

Suptijah, P, Salamah, E, Sumaryanto, H, Purwaningsih, S, Santoso, J. 1992. Pengaruh berbagai isolasi khitin kulit udang terhadap mutunya.

Toharisman,A . 2007. Peluang Pemanfaatan Enzim Kitinase Di Industri Gula. Pusat Penelitian  Perkebunan Gula.

Wijaya, A. 1996. Radikal bebas dan Parameter Status Antioksidan. Forum Diagnostikum Laboratorium Klinik Prodia, Bandung.