Pengaruh jenis dan Konsentrasi pelarut terhadap kinerja Devais Organic light emitting diode

S. Hidayat, O. Nurhilal, D. B. Rahayu, I. Rosmayati, dan M. Purnawan

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21 Jatinangor 45363, Sumedang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja LED dari bahan organik dengan melakukan optimasi parameter fabrikasinya. Fabrikasi film tipis MEH-PPV (poly[2–methoxy–5-(2 ethylhexyloxy)–1,4-phenylenevinylene]) dilakukan dengan teknik spin coating dan menggunakan dua jenis pelarut yaitu toluen dan THF (tetrahidro furran). Untuk mengetahui kualitas film dan frekuensi emisinya, dilakukan pengukuran spektroskopi UV-Vis. Pengujian kualitas kinerja LED di-lakukan dengan pengukuran kurva karakteristik I-V. Berdasarkan hasil pengukuran spektroskopi UV-Vis, panjang gelombang emisi rata-rata berada pada kisaran 600 nm yang bertepatan dengan emisi warna jingga. Selain itu film tipis MEH-PPV yang difabrikasi menggunakan pelarut THF mengalami pergeseran merah (bathochromic shift). Sedangkan film tipis yang difabrikasi dengan pelarut toluen mengalami pergeseran biru (hypsochromic shift). Hasil pengujian kinerja devasi LED dengan konfigurasi ITO/MEH-PPV/Al, memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Kualitas kinerja terbaik LED diperoleh pada devais yang menggunakan film MEH-PPV yang difabrikasi dengan pelarut THF pada konsentrasi (w/w) 0,5%. Tegangan operasional rata-ratanya adalah 2,6 Volt dengan warna emisi jingga.

Kata kunci : MEH-PPV, light emitting diode, spin coating, film tipis

Effect of solventS on the performance of

organic light emitting diode

Abstract

Organic light emitting diode (O-LED) is source of light that made from organic material. There are many application of LED such as source of light in fiber optic communication, display, indicator, etc. The research is focused to optimize the fabrication parameter of LED. Fabrication of thin film of MEH-PPV (poly[2–methoxy–5-(2 ethylhexyloxy) –1,4-phenylenevinylene]) using spin coating technique and two different types of solvents, i.e. toluene and THF was performed. Characterization of thin film used UV-Vis spectrophotometer. The result showed that the average of wavelength was 600 nm that correlated with emission of orange light. Besides the UV-Vis spectrum of MEH-PPV film cast from THF was red-shifted (bathochromic shift) and cast from toluene was blue-shifted (hypsochromic shift). All LEDs consisted of ITO/MEH-PPV/Al showed good performance. The best performance of LED device was obtained when the MEH-PPV cast from THF solution with concentration (w/w) 0.5%. The device emit an orange light with input voltage of 2.6 Volt.

Keywords : MEH-PPV, light emitting diode, spin coating, thin film