# PEMBENTUKAN MONOLAYER AZOBENZEN DISULFIDA DAN KARAKTERISASINYA

Fitrilawati1, S. Hidayat1, W.Widorini1, S. Sesiaria A1, M. Rosmiati1,

H. Akiyama2 , dan K. Tamada2

1Jurusan Fisika, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Bandung.

2National Institute of Advanced Industrial Science and

Technology (AIST), Tsukuba, Japan.

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini dilakukan studi kinetik adsorpsi pembentukan monolayer azobenzen disulfida pada substrat Au. Ada tiga jenis molekul azobenzen disulfida yang digunakan yaitu HAzC12SSC12, C6AzC12SSC18, dan CNAzC12SSC12. Pengkajian tersebut dilakukan dengan pengukuran kinetik adsorpsi monolayer azobenzen disulfida dan spektrum SPR dengan menggunakan spektroskopi surface plasmon resonance (SPR). Hasil yang didapat menunjukkan molekul C6AzC12SSC18 memiliki   potensi yang lebih baik untuk membentuk self-assembled monolayer (SAMs), karena memiliki tahapan adsorpsi yang cepat dengan ketebalan yang optimal dan penyusunan molekul yang teratur.

Kata Kunci : 	Self-assembled monolayer, azobenzen disulfida, surface plasmon resonance

## FORMATION OF AZOBENZENE DISULFIDE MONOLAYER AND

## ITS CHARACTERIZATION

## ABSTRACT

We studied adsorption kinetic formation of azobenzene disulfide monolayer on gold substrate. Azobenzene disulfide molecules applied in this experiment were HAzC12SSC12, C6AzC12SSC18, and CNAzC12SSC12. The adsorption kinetics of azobenzene disulfide molecules on gold substrate and SPR spectra were in-situ monitored by using a surface plasmon resonance (SPR) spectroscopy. The results show that C6AzC12SSC18 molecule has better prospect to perform self-assembled monolayer (SAMs) since it has fast adsorption time with optimum thickness and ordered molecules.

Keywords: 	Self-assembled monolayer, azobenzen disulfide, surface plasmon resonance